# Normenkonformität:

Das FRIAFIT® -Abwassersystem aus PE 100 entspricht der EN 12666 und gilt somit als geregeltes
Bauprodukt. Daher bedarf es keiner allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Eine
Konformitätsbescheinigung des DIBt®, Berlin, liegt vor.

Der FRIAFIT® -Anschluss-Stutzen ASA MULTI ist allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Den Zulassungsbescheid finden Sie unter www.aliaxis.de im Downloadbereich.

FRIAFIT® -Muffen AM SDR 17 entsprechen darüber hinaus den Anforderungen der EN 12201
sowie ISO 4427.

FRIAFIT® -Muffen AM SDR 17 sind nach DVGW GW 335-B2 mit dem Bescheid DV-8606BO6114
zertifiziert und unterliegen einer regelmäßigen Fremdüberwachung.

Schweißbarkeit:

FRIAFIT®-Sicherheitsfittings sind mit Rohren der SDR-Stufen 33 bis 17 schweißbar. Verarbeitung
anderer SDR-Stufen auf Anfrage.

Bitte beachten Sie auch die Angaben zu den jeweils schweißbaren SDR-Stufen, die auf dem
Barcodeetikett des Fittings angegeben werden und weitere verbindliche Kennzeichnungen
direkt am Produkt. Wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik, wenn dünnwandige
Rohre > SDR 33 verarbeitet werden sollen.

FRIAFIT®-Sicherheitsfittings lassen sich verarbeiten mit Rohren aus PE 80, PE 100 sowie PE 100RC
nach EN 12666, DIN 8074/75, EN 1555-2, EN 12201-2, ISO 4437 und ISO 4427, PE-Xa nach
DIN 16892/93. Für PE-Rohre gilt eine Schmelzmassefließrate MFR 190/5 im Bereich von 0,2 bis
1,7 g/10 min. Für Bauteile mit MFR < 0,20 ist eine Eignungsbestätigung erforderlich.

Die Verarbeitung der FRIAFIT®-Sicherheitsfittings ist mit FRIAMAT-Schweißgeräten bei
Umgebungstemperaturen zwischen -10°C und +45°C möglich.

Bei Werkstoffübergangsverbindungen gelten zusätzlich die werkstoff- oder systemspezifischen
Normen und Montagerichtlinien.

Zu fallweisen Einschränkungen bei der Verlegung sowie zur Verarbeitung von FRIAFIT®-Sicher-
heitsfittings allgemein lesen Sie bitte unsere Montageanleitung. Auch unser Kundendienst und
unsere Anwendungstechniker im Außendienst beantworten gerne eventuelle Fragen.

Ausschreibungstexte für PE-HD-Kanalrohre sind bei den jeweiligen Rohrherstellern erhältlich.

# Aliaxis Deutschland GmbH

# kai.buessecker@aliaxis.com
Tel.: 0621/486-1896

# Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten.

# Stand 02/2024

# Seite 1 von 20

| Inhalt | Seite |  |
| --- | --- | --- |
| Muffe AM/UB SDR 17 | 3 |  |
| Reduziermuffe REM | 4 |  |
| Abwassereinschubmuffe AEM inkl. wasserquellfähiger Dichtring Q | 5 |  |
| Abwasserschachtfutter ASF | 6 |  |
| Abwasserschachtfutter ASFL Sonderlänge 250 mm | 6 |  |
| Abwassersattel Vakuum-Loading ASA VL 160 | 7 |  |
| Übergangssattel Vakuum-Loading ASA VL KG 160 | 8 |  |
| Sattel ASA UNI mit Abgangsstutzen SDR 17 | 9 |  |
| Abwassersattel Vakuum-Loading ASA VL 225 | 10 |  |
| Anschluss-Stutzen ASA MULTI | 11 |  |
| Abwasserbogen ABM Muffe/Muffe | 12 |  |
| Abwasserbogen ABMS Muffe/Rohrstutzen | 13 |  |
| Übergangsmuffe AMKG | 14 |  |
| Übergangsstück UKG | 14 |  |
| Übergangsstück USTZ | 15 |  |
| Fixierung zur Aufnahme axialer Schub- und Zugkräfte FIXBLOC | 15 |  |
| Abwasserbögen 15°, 30°, 45° und 90° ABS | 16 |  |
| Einfachabzweige mit gleichem Abgang 45° ATS 45 | 17 |  |
| Einfachabzweige mit reduziertem Abgang 45° ATSR 45 | 17 |  |
| Einfachabzweige mit sohlgleichem, reduziertem Abgang 45° ATSRS 45 | 18 |  |
| Einfachabzweige mit sohlgleichem, reduziertem Abgang 90° ATSRS 90 | 19 |  |
| Abwasserkappe CDE | 19 |  |
| Reduzierung exzentrisch RES | 20 |  |

# Stand 02/2024

# Seite 2 von 20

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Muffe AM/UB SDR 17 für dauerhaft dichte, längskraftschlüssige und wurzelfeste Verbindung von PE-HD Rohren Merkmale: - Dimensionierung PE 100 / SDR 17 - Beide Rohrseiten in einem Arbeitsgang schweißbar, bis d 450 - Vorwärmtechnik ab d 560 - Freiliegende, fest verankerte Heizwendel, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung kurze Abkühlzeiten - Muffen-Außenarmierung zur Verbesserung der Fügequalität, ab d 250 - Große Einstecktiefe - Extra breite Schweißzonen - Extra lange kalte Zonen an den Stirnseiten und in der Mitte zur verbesserten Rohrführung und Verhinderung von Schmelzaustritt - Strichcode-Kennzeichnung zur vollautomatischen Schweißung - Zusätzlicher Barcode für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Verarbeitung der Bauteile gemäß DVS 2207-1 - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Schweißung mit Sicherheitskleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Einzelverpackung im Folienbeutel - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 auf Anforderung - Zulässiger Betriebsdruck 10 bar (Wasser / Abwasser) - DVGW-Registrierung nach GW335-B 2 # Lieferbar in den Dimensionen: d 110; d 225; d 400; d 710. d 125; d 250; d 450; d 800. d 160; d 280; d 500; d 900. d 180; d 315; d 560; d 1000. d 200; d 355; d 630; d 1200. # getrennte Schweißzonen # mit Vorwärmtechnik zur optimalen Spaltüberbrückung # Muffen UB SDR 17 |  |  |

# Stand 02/2024

Seite 3 von 20

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 |  | Reduziermuffe REM zum Übergang von PE-Liner auf Standard-Rohr Merkmale: - Dimensionierung PE 100/ SDR 17 - Getrennte Schweißzonen - Offen liegende, fest verankerte Heizleiter, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung möglich kurze Abkühlzeiten - Reduzierung des Spaltes zwischen Muffe und Rohr durch speziellen Vorwärmbarcode - Extra lange kalte Zonen an den Stirnseiten und in der Mitte zur verbesserten Rohrführung und Verhinderung von Schmelzaustritt - Einzelverpackung im Folienbeutel - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Strichcodierung zur vollautomatischen Schweißung - Strichcodierung für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Verarbeitung der Bauteile gemäß DVS 2207-1 - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Verarbeitung mit Kleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10 204 - 3.1 auf Anforderung - DVGW-Zertifizierung nach GW335 - B2 Lieferbar in den Dimensionen: d 160 / DN 150. d 315 / DN 300. |  |  |

# Stand 02/2024

Seite 4 von 20

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 |  | Abwassereinschubmuffe AEM inkl. Wasserquellfähiger Dichtring Q - zur gelenkigen Einbindung von PE-HD Leitungen in Beton-Schächte nach DIN V 4034 (bzw. DWA – A 157) in Verbindung mit dem FRIAFIT®-Abwasserschachtfutter ASF - zur gelenkigen Einbindung von PE-HD Leitungen in gemauerte Schächte in Verbindung mit dem FRIAFIT®-Abwasserschachtfutter ASFL # Merkmale: - Elastomere Abdichtung als Gelenkstück gegen das FRIAFIT®-Abwasserschacht- futter ASF zum Ausgleich von Schachtsetzungen bis 3° Auslenkung Zugspannungen des PE-Rohres - Zwei Dichtringe garantieren optimale Verpressung zum FRIAFIT®-Abwasserschacht- futter ASF - Dichtringe entsprechen den allg. Anforderungen der DIN EN 681 bzw. DIN 4060 - Zusätzliche Sicherheit durch wasserquellfähigen Dichtring Q - Volumenvergrößerung bis zum zehnfachen des Ausgangsvolumens bei Wasser- kontakt - Dreifache Dichtsystematik mit abgestimmten Passungsverhältnis zum ASF - Freiliegende, fest verankerte Heizwendel, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung kurze Abkühlzeiten - Muffen-Außenarmierung zur Verbesserung der Fügequalität, ab d 200 - Große Einstecktiefe - Extra breite Schweißzone - Extra lange kalte Zonen an der Stirnseite und in der Mitte zur verbesserten Rohr- führung und Verhinderung von Schmelzaustritt - Strichcode-Kennzeichnung zur vollautomatischen Schweißung - Zusätzlicher Barcode für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Verarbeitung der Bauteile gemäß DVS 2207-1 - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Schweißung mit Sicherheitskleinspannung - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 auf Anforderung Lieferbar in den Dimensionen: # d 110; # d 225; # d 355; # d 560. # d 160; # d 250; # d 400; # d 630. # d 180; # d 280; # d 450. # d 200; # d 315; # d 500. mit Vorwärmtechnik zur optimalen Spaltüberbrückung |  |  |

# Stand 02/2024

Seite 5 von 20

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0 |  | Abwasserschachtfutter ASF Verbindungselement zwischen Beton-Fertigteilschacht und FRIAFIT®-Abwassereinschubmuffe AEM Merkmale: - Korrosionsbeständiges PE-HD Bauteil - Hinterdrehte Verankerungsstege auf der gesamten Bauteilbreite für festen und dichten Sitz im Beton (T-Profil) - Stabiler Innendurchmesser durch große Wanddicken, damit optimal abgestimmtes Passungsverhältnis zur AEM - Bündiger Abschluss (innen + außen) im Betonschachtunterteil nach DIN V 4034 - Sichert in Verbindung mit der AEM einen Prüfdruck von 0,5 bar gemäß DIN EN 1610 Lieferbar in den Dimensionen: # d 110; # d 225; # d 355; # d 560. # d 160; # d 250; # d 400; # d 630. # d 180; # d 280; # d 450. # d 200; # d 315; # d 500. |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.0 |  | Abwasserschachtfutter ASFL Sonderlänge 250 mm zum nachträglichen Einbau Verbindungselement zwischen gemauerten Schacht und FRIAFIT®-Abwassereinschubmuffe AEM Merkmale: - Korrosionsbeständiges PE-HD Bauteil - Zum nachträglichen Einbau, z.B. an Betonschächte im Bestand - Hinterdrehte Verankerungsstege auf der gesamten Bauteilbreite für festen und dichten Sitz im Beton (T-Profil) - Stabiler Innendurchmesser durch große Wandstärke, damit optimal abgestimmtes Passungsverhältnis zur AEM - Sichert in Verbindung mit der AEM einen Prüfdruck von 0,5 bar gemäß DIN EN 1610 Lieferbar in den Dimensionen: # d 225; # d 280; # d 355; # d 560. # d 250; # d 315; # d 450; # d 630. |  |  |

# Stand 02/2024

Seite 6 von 20

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0 |  | Abwassersattel Vakuum-Loading ASA VL 160 zum Anschluss von Abwasser-Hausanschlussleitungen an PE-HD Schmutzwasserkanäle bei Neuverlegung sowie nachträglicher Einbindung Merkmale: - Korrosionsbeständiges PE-HD Bauteil - Geringer Platzbedarf für einfache Montage - Direkte Einbindung der Anschlussleitungen ohne störenden Versatz oder Abflusshindernisse - Freiliegende, fest verankerte Heizwendel, ohne PE-Ummantelung im Sattelschweißbereich zur direkten Wärmeübertragung auf die Schweißober- fläche des Rohres - Mit integrierter Schweißmuffe d 160 (DN 150) im Abgang - Extra breite Schweißzonen - Extra lange kalte Zonen am Sattel und im Abgang zur Verhinderung von Schmelzaustritt - Strichcode-Kennzeichnung zur vollautomatischen Schweißung - Zusätzlicher Barcode für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Verarbeitung der Bauteile gemäß DVS 2207-1 - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Schweißung mit Sicherheitskleinspannung - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Einzelverpackung im Folienbeutel - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 auf Anforderung Zur Verarbeitung des ASA VL 160 wird das FRIATOOLS Aufspanngerät FRIALOAD benötigt. Das absatzfreie Anbohren erfolgt mit dem FRIATOOLS FWAB ASA Anbohrset d 160. Lieferbar in den Dimensionen: # d 200/160; # d 280/160; # d 400/160; # d 560/160. # d 225/160; # d 315/160; # d 450/160; # d 630/160. # d 250/160; # d 355/160; # d 500/160. Für die Montage auf Close-Fit Liner und Rohre d 560/d 630 wenden Sie sich bitte an unsere Hotline 0621/4861896 |  |  |

# Stand 02/2024

Seite 7 von 20

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.0 |  | Übergangssattel Vakuum-Loading ASA VL KG 160 mit integrierter Steckmuffe zum Anschluss von Abwasser- Hausanschlussleitungen DN 150 aus PVC oder PP an PE-HD Schmutzwasserkanäle bei Neuverlegung sowie nachträglicher Einbindung Merkmale: - Korrosionsbeständiges PE-HD Bauteil - Geringer Platzbedarf für einfache Montage - Direkte Einbindung der Anschlussleitungen ohne störenden Versatz oder Abflusshindernisse - Freiliegende, fest verankerte Heizwendel, ohne PE-Ummantelung im Sattelschweißbereich zur direkten Wärmeübertragung auf die Schweißoberfläche des Rohres - Mit integrierter Steckmuffe DN 150 (Innendurchmesser) im Abgang; Anschlussleitungen aus PVC oder PP werden direkt in das Muffenteil gesteckt - Sichere Führung des Anschlussrohres durch große Einstecktiefe - SBR-Lippendichtung nach EN 681-1 - Extra breite Schweißzone am Sattel - Extra lange kalte Zonen am Sattel zur Verhinderung von Schmelzaustritt - Strichcode-Kennzeichnung zur vollautomatischen Schweißung des Sattels - Zusätzlicher Barcode für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Verarbeitung der Bauteile gemäß DVS 2207-1 - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Schweißung mit Sicherheitskleinspannung - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Einzelverpackung im Folienbeutel - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 auf Anforderung Zur Verarbeitung des ASA VL KG 160 wird das FRIATOOLS Aufspanngerät FRIALOAD benötigt. Das absatzfreie Anbohren erfolgt mit dem FRIATOOLS FWAB ASA Anbohrset d 160. Lieferbar in den Dimensionen: # d 225/ DN 150; # d 355/ DN 150; # d 560/ DN 150. # d 280/ DN 150; # d 450/ DN 150; # d 630/ DN 150. # d 315/ DN 150; # d 500/ DN 150. Für die Montage auf Close-Fit Liner und Rohre d 560/d 630 wenden Sie sich bitte an unsere Hotline 0621/4861896 |  |  |

# Stand 02/2024

Seite 8 von 20

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.0 |  | Sattel mit Abgangsstutzen ASA UNI zur Einbindung einer Abzweigleitung in PE-Rohrleitungen d 630 bis d 900. Merkmale: - Dimensionierung PE 100 / SDR 17 - Wirtschaftliche Erstellung von Abzweigleitungen - Großer Verarbeitungsbereich von d 630 bis d 900 wird nur mit einem Bauteil abgedeckt - Einfache und sichere Montage durch die Aufspannvorrichtung UNITOP - Variable Anpassung an alle Rohrdurchmesser im angegebenen Dimensionsbereich mittels UNITOP Aufspannvorrichtung - PE-HD Stutzenschelle mit freiliegender Heizwendel zur optimalen Wärmeübertragung - Strichcode-Kennzeichnung zur vollautomatischen Schweißung - Zusätzlicher Barcode für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Verarbeitung der Bauteile gemäß DVS 2207-1 - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Schweißung mit Sicherheitskleinspannung - Schweißung unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur (Temperaturkompensation) - Absatzfreie Anbohrung mit Anbohrset FWAB XL für optimale hydraulische Leistung - Sohlengleichheit bei Verwendung von SDR 17/17,6 Anschlussrohren, keine Abflusshindernisse - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Einzelverpackung im Folienbeutel - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 auf Anforderung Zur Verarbeitung ist die Aufspannvorrichtung UNITOP und das FWAB XL Anbohrset d 160 erforderlich Lieferbar in den Dimensionen: d 630 – 900 / d 160 |  |  |

# Stand 02/2024

Seite 9 von 20

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.0 |  | Abwassersattel Vakuum-Loading ASA VL 225 zur Anbindung von großvolumigen Anschlussleitungen d 225 an PE-HD Schmutzwasserkanäle Merkmale: - Korrosionsbeständiges PE-HD Bauteil - Wirtschaftliche Erstellung von Hausanschlüssen, insbesondere bei hohem Bebauungsgrad - Innovative Vakuumspanntechnik zur sicheren Überbrückung auch großer Rohrovalitäten - Einfache Überwachung der korrekten Aufspannung während des Schweißvorgangs durch Manometer - PE-HD Sattel mit freiliegender Heizwendel zur optimalen Wärmeübertragung - Strichcode-Kennzeichnung zur vollautomatischen Schweißung - Zusätzlicher Barcode für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Verarbeitung der Bauteile gemäß DVS 2207-1 - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Schweißung mit Sicherheitskleinspannung - Schweißung unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur (Temperaturkompensation) - Absatzfreie Anbohrung mit Anbohrset FWAB ASA für optimale hydraulische Leistung - Sohlengleichheit bei Verwendung von SDR17/17,6 Anschlussrohren, keine Abflusshindernisse - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Einzelverpackung im Folienbeutel - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 auf Anforderung Die Montage des ASA VL 225 erfolgt mittels FRIATOOLS Aufspannvorrichtung FRIALOAD. Das absatzfreie Anbohren erfolgt mit dem FRIATOOLS FWAB ASA Anbohrset d 225. Lieferbar in den Dimensionen: d 315 / d 225*; d 400 / d 225*; d 500 / d 225*; d 630 / d 225. d 355 / d 225; d 450 / d 225; d 560 / d 225; d 710 / d 225*. * Dimensionsübergreifende Verarbeitung: Zur Verarbeitung ist zusätzlich zum oben genannten Equipment die Montagehilfe ASA VL erforderlich |  |  |

# Stand 02/2024

Seite 10 von 20

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.0 |  | Anschluss-Stutzen ASA MULTI zur Anbindung von PE-HD Anschlussleitungen d 160 an Steinzeug- und Betonrohre Merkmale: - Korrosionsbeständiges PE-HD Bauteil - Wirtschaftliche Erstellung von Hausanschlüssen und Straßenabläufen bei Neubau und Sanierung - Direkter Übergang Hauptkanal aus Beton/Steinzeug auf geschweißte PE-HD Anschlussleitungen: dicht, längskraftschlüssig, wurzelfest - Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise - Sichere und schnelle Montage durch einfache Handhabung - Elastomere Abdichtung wird nur für die Schnittstelle Hauptkanal / Anschluss benötigt - Anbohrung mit standardisiertem Anbohrdurchmesser d=172mm - Kein Einragen der Anschlussleitung in den Hauptkanal - Sohlengleichheit bei Verwendung von SDR 17/17,6 Anschlussrohren, keine Abflusshindernisse - Helle Bauteilinnenfläche zur durchgehenden Kamerainspektion - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Einzelverpackung im Folienbeutel - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 auf Anforderung Die Anbohrung des Steinzeug- bzw. Betonrohres erfolgt mit üblichen Kernbohrgerät, Bohrkrone mit standardisiertem Anbohrdurchmesser d = 172 mm Zur Montage ist der Montageschlüssel ASA MULTI MS erforderlich (Art.-Nr. 682660) Lieferbar in den Dimensionen: Hauptleitung; Abgang; Best.-Nr.. DN 250; d 160; 682650. DN 300 / DN 350; d 160; 682651. DN 250 / DN 300; d 160; 682651. Geeignet für die Anbindung an Steinzeugrohre DN 250 N und DN 250 H (Normal- und Hochlastreihe EN 295) Geeignet für die Anbindung an Steinzeugrohre DN 300 / DN 350 N und DN 300 / DN 350 H Geeignet für die Anbindung an Betonrohre DN 250 / DN 300 (EN 1916) |  |  |

# Stand 02/2024

Seite 11 von 20

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.0 |  | Abwasserbogen ABM (Muffe/Muffe) für Richtungswechsel in PE-HD Abwasseranschlussleitungen Merkmale: - Beide Rohrseiten in einem Arbeitsgang schweißbar - Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise - Reduzierung der Montagezeit auf Grund integrierter Schweißmuffen - Sohlengleichheit bei Verwendung von SDR 17/17.6-Anschlussrohren, keine Abflusshindernisse - Korrosionsbeständiges PE-HD Bauteil (PE 100) - Helle Bauteilinnenfläche zur durchgehenden Kamerainspektion - Hydraulisch optimierte Innenkontur durch Bogenform - Freiliegende, fest verankerte Heizwendel, ohne PE- Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung kurze Abkühlzeiten - Kurze Schweißzeiten - Große Einstecktiefe - Extra breite Schweißzone - Extra lange kalte Zonen vor und hinter der Schweißfläche zur verbesserten Rohrführung und Verhinderung von Schmelzaustritt - Strichcode-Kennzeichnung zur vollautomatischen Schweißung - Zusätzlicher Barcode für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Verarbeitung der Bauteile gemäß DVS 2207-1 - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Schweißung mit Sicherheitskleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Einzelverpackung im Folienbeutel - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 auf Anforderung - Zulässiger Betriebsdruck 2,5 bar (Abwasser) Winkeleinteilung 15°, 30° und 45° Lieferbar in der Dimension: # d 160 |  |  |

# Stand 02/2024

Seite 12 von 20

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.0 |  | Abwasserbogen ABMS (Muffe/Rohrstutzen) für Richtungswechsel in PE-HD Abwasseranschlussleitungen oder direkte Schweißung in den Abwassersattel ASA TL Merkmale: - I/A Bauweise: Muffe / Spitzende - Universelle Richtungsänderungen durch Mehrfachanwendung oder Kombination mit Abwasserbogen ABM - Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise - Reduzierung der Montagezeit auf Grund integrierter Schweißmuffe - Sohlengleichheit bei Verwendung von SDR 17/17.6-Anschlussrohren, keine Abflusshindernisse - Korrosionsbeständiges PE-HD Bauteil (PE 100) - Helle Bauteilinnenfläche zur durchgehenden Kamerainspektion - Hydraulisch optimierte Innenkontur durch Bogenform - Freiliegende, fest verankerte Heizwendel, ohne PE-Ummantelung, zur optimalen Wärmeübertragung bei der Schweißung: Verlegung ohne Haltevorrichtung kurze Abkühlzeiten - Kurze Schweißzeiten - Große Einstecktiefe - Extra breite Schweißzone - Extra lange kalte Zonen vor und hinter der Schweißfläche zur verbesserten Rohrführung und Verhinderung von Schmelzaustritt - Strichcode-Kennzeichnung zur vollautomatischen Schweißung - Zusätzlicher Barcode für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Verarbeitung der Bauteile gemäß DVS 2207-1 - Sicherheitskontakte zum festen und berührungssicheren Anschluss der Schweißgeräte - Schweißung mit Sicherheitskleinspannung - Schweißindikatoren zum visuellen Nachweis der erfolgten Schweißung - Temperaturkompensation (automatische Anpassung der Schweißzeit an die Umgebungstemperatur) - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Einzelverpackung im Folienbeutel - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 auf Anforderung - Zulässiger Betriebsdruck 2,5 bar (Abwasser) Winkeleinteilung 15°, 30° und 45° Lieferbar in der Dimension: d 160 |  |  |

# Stand 02/2024

Seite 13 von 20

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.0 |  | Übergangsmuffe AMKG als Werkstoffübergang im Hausanschlussbereich von Rohren aus PE-HD auf Rohre aus PVC / PP (Spitzende) Merkmale: - Korrosionsbeständiges PE-HD Bauteil - Mit integrierter Schweißmuffe - Zusätzlicher Barcode für die automatische Bauteilrückverfolgbarkeit (Traceability) - Verarbeitung der Bauteile gemäß DVS 2207-1 - Steckmuffe mit großer Einstecktiefe und SBR-Lippendichtung - Stufenloser Werkstoffübergang in Fließrichtung bei PE-Rohren SDR 17 bis SDR 33 Lieferbar in den Dimensionen: d 160 / DN 150 d 225 / DN 200 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.0 |  | Übergangsstück UKG als Werkstoffübergang im Hausanschlussbereich von Rohren aus PE-HD auf Rohre aus PVC / PP (Spitzende) Merkmale: - Korrosionsbeständiges PE-HD Bauteil - Zum Schweißen mit FRIAFIT®-Fittings AM, ABM / ABMS oder Abgang Abwassersattel ASA TL - Steckmuffe mit großer Einstecktiefe und SBR-Lippendichtung - Stufenloser Werkstoffübergang in Fließrichtung bei PE-Rohren SDR 17 bis SDR 33 Lieferbar in der Dimension: d 160 / DN 150 |  |  |

# Stand 02/2024

Seite 14 von 20

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.0 |  | Übergangsstück USTZ als Werkstoffübergang im Hausanschlussbereich von Rohren aus PE-HD auf Rohre aus Steinzeug (Spitzende) Merkmale: - Korrosionsbeständiges PE-HD Bauteil - Zum Schweißen mit FRIAFIT®-Fittings AM, ABM / ABMS oder Abgang Abwassersattel ASA TL - Steckmuffe mit großer Einstecktiefe und SBR-Lippendichtung - Stufenloser Werkstoffübergang in Fließrichtung bei PE-Rohren SDR 17 bis SDR 33 Lieferbar in der Dimension: d 160 / DN 150 |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.0 |  | Fixierung zur Aufnahme axialer Schub- und Zugkräfte FIXBLOC FIXBLOC zur Herstellung eines Festpunkts auf einer PE-Rohrleitung, als Auszugssicherung, Montagehilfe oder Fixierung an Rohrlagerungen. Merkmale: - Korrosionsbeständiges PE-HD Bauteil - Festigkeit pro Fixpunkt bis zu 40 kN - Großer Verarbeitungsbereich von d 160 bis d 1600 wird mit nur einem Bauteil abgedeckt - Variable Anpassung an alle Rohrdurchmesser im angegebenen Dimensionsbereich - Leichte Verarbeitbarkeit mit handelsüblichen Spanngurten (Gurtbreite 50 mm) oder – falls Rohrumfang nicht zugänglich ist – mit der Aufspannvorrichtung FIXBLOC FWFB - Mehrfachanwendungen des FIXBLOC um den Rohrumfang möglich - Sichere und schnelle Montage durch einfache Handhabung - Dauerhaft geprägte Chargenkennzeichnung - Einzelverpackung im Folienbeutel - Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204 - 3.1 auf Anforderung Zur Verarbeitung wird ein handelsüblicher Spanngurt mit Gurtbreite 50 mm oder die Aufspannvorrichtung FIXBLOC FWFB (Best.-Nr. 613380) benötigt. Lieferbar in den Dimensionen: d 160 – 1600 |  |  |

# Stand 02/2024

Seite 15 von 20

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.0 |  | Abwasserbögen 15°, 30°, 45° und 90° (Stutzenfitting) ABS PE-HD Formstück zur Verarbeitung mit FRIAFIT®-Muffen AM Merkmale: – Dimensionierung PE 80 / PE 100 / SDR 17,6 – Verarbeitung ohne Haltevorrichtung – Helle Bauteilinnenfläche zur durchgehenden Kamerainspektion (nach Verfügbarkeit) – Zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gem. DIN EN 1610 ABS 15 # Lieferbar in den Dimensionen*: # d 110; # d 160; # d 225. # d 125; # d 180; # d 280 # d 355. ABS 30 # Lieferbar in den Dimensionen*: # d 110; # d 180; d 315. # d 125; # d 225; # d 355. d 160; # d 280. ABS 45 # Lieferbar in den Dimensionen*: # d 110; d 180; # d 250; # d 355. # d 125; # d 200; d 280. d 160; # d 225; d 315. ABS 90 # Lieferbar in den Dimensionen*: # d 160. # d 180. # d 225. # *Weitere Dimensionen auf Anfrage. |  |  |

# Stand 02/2024

Seite 16 von 20

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.0 |  | Einfachabzweige mit gleichem Abgang 45° (Stutzenfitting) ATS 45 PE-HD Formstück zur Verarbeitung mit FRIAFIT®-Muffen AM Merkmale: – Dimensionierung PE 80 / PE 100 / SDR 17,6 – Verarbeitung ohne Haltevorrichtung – Helle Bauteilinnenfläche zur durchgehenden Kamerainspektion (nach Verfügbarkeit) – Zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gem. DIN EN 1610 # Lieferbar in den Dimensionen*: # d 110; # d 200; # d 315. # d 125; # d 225; # d 355. # d 160; d 250. # d 180; # d 280. # *Weitere Dimensionen auf Anfrage. |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.0 |  | Einfachabzweige mit reduziertem Abgang 45° (Stutzenfitting) ATSR 45 PE-HD Formstück zur Verarbeitung mit FRIAFIT®-Muffen AM Merkmale: – Dimensionierung PE 80 / PE 100 / SDR 17,6 – Verarbeitung ohne Haltevorrichtung – Helle Bauteilinnenfläche zur durchgehenden Kamerainspektion (nach Verfügbarkeit) – Zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gem. DIN EN 1610 # Lieferbar in den Dimensionen*: # d 160 / 110; # d 280 / 225; # d 355 / 160. # d 225 / 160; # d 315 / 160; d 355 / 225. # d 280 / 160; # d 315 / 225; # d 450 / 160. # *Weitere Dimensionen auf Anfrage.. |  |  |

# Stand 02/2024

Seite 17 von 20

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 |  | Einfachabzweige mit sohlgleichem, reduziertem Abgang 45° (Stutzenfitting) ATSRS 45 PE-HD Formstück mit exzentrischem Abgang zur Verarbeitung mit FRIAFIT®-Muffen AM Merkmale: – Dimensionierung PE 80 / PE 100 / SDR 17,6 – Verarbeitung ohne Haltevorrichtung – Helle Bauteilinnenfläche zur durchgehenden Kamerainspektion (nach Verfügbarkeit) – Zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gem. DIN EN 1610 – Bei Bestellung die erforderliche Abgangsseite (rechts/links) in Fließrichtung angeben # Lieferbar in den Dimensionen*: # d 315 / 160; # d 450 / 160; # d 630 / 160. # d 315 / 225; # d 450 / 225; d 630 / 225. # d 355 / 160; # d 560 / 160. # d 355 / 225; # d 560 / 225. # *Weitere Dimensionen auf Anfrage.. |  |  |

Stand 02/2024

Seite 18 von 20

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.0 |  | Einfachabzweige mit sohlgleichem, reduziertem Abgang 90° (Stutzenfitting) ATSRS 90 PE-HD Formstück mit exzentrischem Abgang zur Verarbeitung mit FRIAFIT®-Muffen AM Merkmale: – Dimensionierung PE 80 / PE 100 / SDR 17,6 – Verarbeitung ohne Haltevorrichtung – Helle Bauteilinnenfläche zur durchgehenden Kamerainspektion (nach Verfügbarkeit) – Zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gem. DIN EN 1610 # Lieferbar in den Dimensionen*: # d 315 / 160; # d 450 / 160; # d 630 / 160. # d 315 / 225; # d 450 / 225; d 630 / 225. # d 355 / 160; # d 560 / 160. # d 355 / 225; # d 560 / 225. # *Weitere Dimensionen auf Anfrage.. |  |  |

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.0 |  | Abwasserendkappe (Stutzenfitting) CDE PE-HD Formstück zur Verarbeitung mit FRIAFIT®-Muffen AM Merkmale: – Dimensionierung PE 80 / PE 100 / SDR 17,6 – Verarbeitung ohne Haltevorrichtung – Zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gem. DIN EN 1610 # Lieferbar in den Dimensionen: d 110; d 225; d 400. d 125 d 160 d 180; d 280 d 315 d 355. |  |  |

Stand 02/2024

Seite 19 von 20

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.0 |  | Reduzierung exzentrisch (Stutzenfitting) RES PE-HD Formstück zur Verarbeitung mit FRIAFIT®-Muffen AM Merkmale: – Dimensionierung PE 80 / PE 100 / SDR 17,6 – Verarbeitung ohne Haltevorrichtung – Zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gem. DIN EN 1610 # Lieferbar in den Dimensionen*: d 110 / 125; d 160 / 225. d 110 / 160; d 200 / 225 d 225 / 280. *Weitere Dimensionen auf Anfrage.. |  |  |

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Stand 02.2024

Seite 20 von 20